**中山大学附属第一医院广西医院护士鞋参数需求**

## 合计数量：446双

1. 参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 女护士鞋 |
| 1 | 鞋样图 |  |
| 2 | 颜色和跟高要求 | 白色，跟高：3.5-4.5cm |
| 3 | 尺码要求 | 220mm-260mm/33#—42# |
| 4 | 面料要求 | 白色牛皮，厚度：1.12mm或以上 |
| 5 | 鞋垫要求 | 1.材料为环保PU料  2.面料:灰色天鹅绒  3.底料:10MM绿色透气PU(奥弗莱)吸湿、透气、吸震  4.后跟黄色PORON鞋垫  5.具有足弓承托功能鞋垫，符合人体力学，分散压力  （①舒缓足部疲劳PU鞋垫，鞋垫跖骨垫，承托横足弓前足压力转移。②鞋垫足弓承托减少步行时过度拉址③鞋垫后跟底缓冲卸力胶。④鞋垫后跟窝形，增加后跟接触面减少后跟压力。  针对扁平足、足部疲劳和后跟痛有不同的设计  6.鞋垫抗葡萄球菌和抗克雷伯氏菌（需要第三方权威认证机构的有效检测报告） |
| 6 | 内里要求 | 1. 猪皮内里厚度0.7-0.9mm， 2. 撕力：纵向≥1.0KG，横向≥1.0KG 3. 拉力：纵向≥5.0KG，横向≥5.0KG 4. 延伸率：纵向≥7%，横向≥15% 5. 耐磨：50000次不破面 6. 色牢度：干测4级以上（300次） 7. 3.5级以上汗液测试（200次） 8. 化学物质符合以下使用标准（需要第三方权威认证机构的有效检测报告）   甲醛≤10mg/kg  偶氮≤10mg/kg |
| 7 | 鞋底 | 1. 防滑PU底 ：甘油水溶液≥0.1   2.根据GB21148-2007标准，大底抗静电：大底抗静电100KΩ≤电阻值(测试结果)≤1000MΩ  3. 环保无毒  富马酸二甲酯≤0.1  邻苯二甲酸酯≤0.1  重金属：不含  4.耐黄变：4级或以上  5.耐磨：GB/T 3903.2-2012 磨痕≤10mm  以上每项均需要提供第三方权威认证机构的有效检测报告 |
| 8 | 鞋样要求 | 1.选用优质牛皮，透气，柔软，舒适  2.内里料为猪皮里  3.鞋底可降解材料/环保防滑  4.鞋后跟加硬，具有保护及固定后跟功能。强化后跟杯，提高走路时的稳定性  5.鞋头有防撞防变型热溶胶  6.加厚后跟咕臣减少刮后跟机会，提高穿着舒适感 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **技术要求** | **男护士皮鞋** |
| **1** | **鞋样图** |  |
| **2** | **颜色和跟高要求** | **白色，跟高：3.5cm** |
| **3** | **尺码要求** | **240mm-280mm/38#—46#** |
| **4** | **面料要求** | **白色牛皮，环保无毒** |
| **5** | **鞋垫要求** | **1.材料为环保PU料**  **2.面料:灰色天鹅绒**  **3.底料:10MM绿色透气PU(奥弗莱)吸湿、透气、吸震**  **4.后跟绿色PORON鞋垫**  **5.具有足弓承托功能鞋垫，符合人体力学，分散压力**  **（①舒缓足部疲劳PU鞋垫，鞋垫跖骨垫，承托横足弓前足压力转移。②鞋垫足弓承托减少步行时过度拉址③鞋垫后跟底缓冲卸力胶。④鞋垫后跟窝形，增加后跟接触面减少后跟压力。**  **针对扁平足、足部疲劳和后跟痛有不同的设计**  **6.鞋垫抗葡萄球菌和抗克雷伯氏菌（需要第三方权威认证机构的有效检测报告）** |
| **6** | **内里要求** | 1. **猪皮内里，** 2. **撕力：纵向≥1.0KG，横向≥1.0KG** 3. **拉力：纵向≥5.0KG，横向≥5.0KG** 4. **延伸率：纵向≥7%，横向≥15%** 5. **耐磨：50000次不破面** 6. **色牢度：干测4级以上（300次）** 7. **3.5级以上汗液测试（200次）** 8. **化学物质符合以下使用标准（需要第三方权威认证机构的有效检测报告）**   **甲醛≤10mg/kg**  **偶氮≤10mg/kg** |
| **7** | **鞋底** | **1.防滑PU底 ：甘油水溶液≥0.1**  **2.根据GB21148-2007标准，大底抗静电：大底抗静电100KΩ≤电阻值(测试结果)≤1000MΩ**  **3. 环保无毒**  **富马酸二甲酯≤0.1**  **邻苯二甲酸酯≤0.1**  **重金属：不含**  **4.耐黄变：4级或以上**  **5.耐磨：GB/T 3903.2-2012 磨痕≤10mm**  **以上每项均需要提供第三方权威认证机构的有效检测报告** |
| **8** | **鞋样要求** | **1.选用优质牛皮，透气，柔软，舒适**  **2.内里料为猪皮里**  **3.鞋底可降解材料/环保防滑**  **4.鞋后跟加硬，具有保护及固定后跟功能。强化后跟杯，提高走路时的稳定性**  **5.鞋头有防撞防变型热溶胶**  **6.加厚后跟咕臣减少刮后跟机会，提高穿着舒适感** |

## **备注：报价包括各种税金、运输费、搬运费、材料费、人工费、安装费等一切费用。**